团   体   标   准

CMCA  XXXX—2022

双膛石灰窑用致密定形耐火制品

Dense shaped refractory products of DOUBLE-HEARTH lime burning kiln

（征求意见稿）

2022-XX-XX发布                           202X-XX-XX实施

中国冶金建设协会  发布

目  次

1 范围……………………………………………………………………1

2 规范性引用文件………………………………………………………1

3 术语……………………………………………………………………2

4 分类……………………………………………………………………2

5 技术要求………………………………………………………………2

6 试验方法………………………………………………………………4

7质量评定程序…………………………………………………………4

8 包装、标志、运输、储存及质量证明书……………………………4

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作指导  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国冶金建设协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

双膛石灰窑用致密定形耐火制品

- 1　范围

本文件规定了双膛石灰窑用致密定形耐火制品的术语与定义、分类与牌号、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书。

本文件适用于双膛石灰窑用致密定形耐火制品。

- 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2275 镁砖和镁铝砖

GB/T 2988 高铝砖

GB/T 2997 致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法

GB T 5069 镁铝系耐火材料化学分析方法

GB/T 5072 耐火材料 常温耐压强度试验方法

GB/T 5073 耐火材料 压蠕变试验方法

GB/T 5988 耐火材料 加热永久线变化试验方法

GB/T 6900 铝硅系耐火材料化学分析方法

GB/T 7321 定形耐火制品试样制备方法

GB/T 10325 定形耐火制品验收抽样检验规则

GB/T 10326 定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法

GB/T 16546 定形耐火材料包装、标志、运输、储存和质量证明书的一般规定

GB/T 21114 耐火材料X射线荧光光谱化学分析 熔铸玻璃片法

GB/T 30873 耐火材料 抗热震性试验方法

GB/T 34188 粘土质耐火砖

YB/T 370 耐火材料 荷重软化温度试验方法（非示差-升温法）

YB/T 4381 刚玉-莫来石砖

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1  双膛石灰窑用致密定形耐火制品

双膛石灰窑用定形耐火制品是指双膛石灰窑不同部位的工作层选用的致密定形耐火制品，双膛石灰窑从上到下依次划分预热带、煅烧带和冷却带，其中牛腿式双膛石灰窑煅烧带还包含拱桥。

- 4 分类与牌号

- 4.1 双膛石灰窑用致密定形耐火制品分为双膛石灰窑用碱性耐火制品和双膛石灰窑用铝硅系耐火制品两大类。

- 4.2 双膛石灰窑用碱性耐火制品包括拱桥用镁铝尖晶石砖，牌号为ML-90；煅烧带用镁砖，牌号为M-85。牌号中M、L分别为镁、铝的汉语拼音首字母，其后的阿拉伯数字代表氧化镁的质量分数。

- 4.3 双膛石灰窑用铝硅系耐火制品包括预热带用粘土砖，牌号为ZN-35；烧成带用刚玉莫来石砖；拱桥用刚玉莫来石砖；煅烧带与冷却带之间过渡区域用低蠕变高铝砖，牌号为DRL-75；冷却带用粘土砖，牌号为ZN-40。牌号的Z、N为致、粘的汉语拼音首字母， D、R、L为低、蠕、铝的汉语拼音首字母，其后的阿拉伯数字和字母分别代表氧化铝的质量分数和产品级别。

- 5 技术要求

- 5.1 拱桥用镁铝尖晶石砖和煅烧带用镁砖的理化指标应符合表1的规定，其尺寸要求允许偏差及外观要求应符合GB/T 2275表4的规定。

- 5.2烧成带用刚玉莫来石砖和拱桥用刚玉莫来石砖的理化指标应符合表2的规定，其尺寸要求允许偏差及外观要求应符合YB/T 4381表2的规定。

- 5.3 过渡区域用低蠕变高铝砖的理化指标应符合表3的规定，其尺寸允许偏差及外观要求应符合GB/T 2988表3的规定。

- 5.4 预热带用粘土砖和冷却带用粘土砖的理化指标应符合表4的规定，其尺寸允许偏差及外观应符合GB/T34188表5的规定。

- 表1 拱桥用镁铝尖晶石砖和煅烧带用镁砖的理化指标

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ML-90 | M-85 |
| w(MgO) /% ≥ | 90 | 85 |
| w(Al2O3) /% | 3~8 | ≤ 6 |
| 体积密度/(g/cm3) ≥ | 2.95 | 2.90 |
| 显气孔率/% ≤ | 17 | 18 |
| 常温耐压强度/MPa ≥ | 60 | 55 |
| 0.2MPa荷重软化温度（T0.6 ）/℃ ≥ | 1700 | 1550 |
| 抗热震性（1100℃, 水冷）/次 ≥ | 6 | -- |

- 表2拱桥用刚玉莫来石砖和烧成带用刚玉莫来石砖的理化指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 拱桥用刚玉莫来石砖 | 烧成带用刚玉莫来石砖 |
| w(Al2O3) /% ≥ | 75 | 75 |
| w(Fe2O3) /% ≤ | 1.0 | 1.5 |
| 体积密度/(g/cm3) ≥ | 2.7 | 2.6 |
| 显气孔率/% ≤ | 18 | 20 |
| 常温耐压强度/MPa ≥ | 80 | 70 |
| 0.2MPa荷重软化温度（T0.6 ）/(℃) ≥ | 1650 | 1600 |
| 抗热震性（1100℃, 水冷）/次 ≥ | 15 | 10 |

- 表3 过渡区域用低蠕变高铝砖的理化指标

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | DRL-75 |
| w(Al2O3) /% ≥ | 75 |
| w(Fe2O3) /% ≤ | 1.5 |
| 体积密度/(g/cm3) ≥ | 2.5 |
| 显气孔率/% ≤ | 22 |
| 常温耐压强度/MPa ≥ | 70 |
| 0.2MPa蠕变率(1300℃，50h)/% ≤ | 0.8 |
| 加热永久线变化(1450℃×2h)/% ≤ | -0.3~+0.2 |

- 表4冷却带用粘土砖和预热带用粘土砖的理化指标

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ZN-40 | ZN-35 |
| w(Al2O3) /% ≥ | 42 | 35 |
| w(Fe2O3) /% ≤ | 2.0 | 2.0 |
| 体积密度/(g/cm3) ≥ | 2.25 | 2.20 |
| 显气孔率/% ≤ | 16 | 18 |
| 常温耐压强度/MPa ≥ | 60 | 70 |
| 0.2MPa荷重软化温度(T0.6)/℃ ≥ | 1300 | 1250 |

- 6  试验方法

- 6.1制样按GB/T 7321进行。

- 6.2尺寸及外观检查按GB/T 10326进行。

6.3显气孔率、体积密度的测定按GB/T 2997进行。

- 6.4 MgO含量的测定按GB/T 5069或GB/T 21114进行。

- 6.5 MgO、Al2O3、Fe2O3含量的测定按GB/T 6900或GB/T 21114进行。

- 6.6常温耐压强度的测定按GB/T 5072进行。

6.7荷重软化温度的测定按YB/T 370进行。

- 6.8抗热震性的测定按GB/T 30873进行。

- 6.9 蠕变率的测定按GB/T 5073 进行。

- 6.10 加热永久线变化按GB/T 5988 进行。

- 7  质量评定程序

- 7.1 组批

产品按同一牌号组批，双膛石灰窑用致密定形耐火制品每批不超过300吨，原材料或生产工艺变动时，应另行组批。

- 7.2 抽样及合格判定规则。

- 7.2.1抽样、验收按GB/T 10325进行。

- 7.2.2 验收项目如表5所示。

- 表5  双膛石灰窑用致密定形耐火制品的验收项目

| 序号 | 名 称 | 验收项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拱桥用镁铝尖晶石砖和煅烧带用镁砖 | 化学成分、显气孔率、常温耐压强度和抗热震性 |
| 2 | 拱桥和烧成带用刚玉莫来石砖 | 化学成分、显气孔率、常温耐压强度及荷重软化温度 |
| 3 | 过渡区域用低蠕变高铝砖 | 显气孔率、常温耐压强度及蠕变率 |
| 4 | 冷却带和预热带用粘土砖 | 显气孔率、常温耐压强度及荷重软化温度 |

- 7.3 合格评定形式

合格评定可采用供货方声明、使用方认定或第三方认证的形式执行。

- 8 包装、标志、运输、储存及质量证明书

双膛石灰窑用致密定形耐火制品的包装、标志、运输、储存及质量证明书按GB/T 16546执行。